Лабораторная работа 2. «Холодная сварка алюминия»

Глава 11. Холодная сварка

Цель работы

Изучение технологического процесса холодной сварки, особенностей холодной сварки.

Задачи работы

- Изучить назначение и конструкцию лабораторной установки.

- Освоить методику выбора режимов сварки.

- Приобрести практические навыки по сварке деталей.

- Установить влияние степени деформации и способа подготовки свариваемых поверхностей на качество сварных соединений.

Исходные данные

- Материал свариваемых заготовок (АМг6).

- Толщина свариваемых заготовок 2 мм.

Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)

1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.

2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку Professional group, в ней запустите двойным щелчком программу «Выполнить», далее выберите «Сварочное производство – Холодная сварка алюминия».

3. По одинарному щелчку вам доступны файлы ВЛР: «Методические материалы» и «Виртуальная лаборатория» (рис.1).

Рис. 1. Файлы ВЛР

Выход из «Методических материалов» – (стрелка влево на зеленом фоне в левом нижнем углу экрана). Выход из «Виртуальной лаборатории» – клавиша F10.

!Используйте сочетание клавиш Ctrl+Alt, чтобы курсор мыши имел возможность свернуть  или уменьшить размер окна виртуального стола. Тогда вы сможете работать и на своем компьютере за пределами виртуального рабочего стола и возвращаться обратно (рис. 2).

Рис. 2. Личный рабочий стол и виртуальный

Расчет основных параметров режима холодной сварки

- Давление сжатия деталей Р, кПа

При сварке давление для получения прочного соединения в 1,5...2 раза превышает твердость свариваемого металла.

- Степень деформации деталей ε

Величина ε, обеспечивающая требуемую прочность соединения, определяется студентами экспериментально и изменяется в пределах от 0,4 до 0,8 в зависимости от материала.

Для расчета режима сварки (по заданному преподавателем материалу) и свариваемых деталей необходимо задаться приведенными значениями давления сжатия деталей и размеров пуансона, вдавливаемого в металл.

Степень деформации деталей определяется по формуле

ε = (l0 – l1) / l0(%),                                                   (1.1)

где l0 – толщина (Н) детали, равная для прямоугольной полосы ее двойной высоте или двойному диаметру для проволоки; l1 – глубина вдавливания пуансона при толщине пуансона, равной 3 мм (рис. 1).

Рис. 1. Схема холодной сварки деталей вдавливанием пуансонов

Таблица 1

Значение твердости некоторых материалов

| Металл | Величина твердости, кПа |
| --- | --- |
| Алюминий: Чистый АМц АМг6 | (7…12) 104 (20…25) 104 (30…32) 104 |
| Медь | (45…120) 104 |
| Олово | (6...20) 104 |
| Никель | (90…110) 104 |
| Свинец | (4…15) 104 |
| Серебро | (26…28) 104 |

Прочность сварного соединения определяется по графику зависимостей прочности σ(кПа) от относительной деформации ε (%) при холодной сварке, рис. 2.

Рис. 2. Зависимость удельной прочности σ от относительной деформации ε при холодной сварке

Степень деформации определяется по l1:

l1 = l0(1 – ε).                                                   (1.2)

Управление ВЛР

В виртуальной лаборатории используются стандартные средства управления, рис. 3, 4.

| Рис. 3. Основные кнопки управления ВЛР на клавиатуре | Клавиши клавиатуры: W – перемещение вперед; S – перемещение назад; A – перемещение влево; D – перемещение вправо; Ctrl – присесть; F10 – выход из программы; Z – визуальное приближение. |
| --- | --- |
| Рис. 4. Основные кнопки управления ВЛР на компьютерной мышке | Правая клавиша мыши (ПКМ) – переход в режим манипуляции (управление объектами), возврат в режим навигации (перемещение по сцене). Левая клавиша мыши (ЛКМ) – управление объектами (в режиме манипуляции). Примечание При появлении курсора невозможно перевести взгляд вверх и в стороны. |

Порядок выполнения  виртуальной лабораторной работы

I. Подготовить поверхности заготовок под сварку в соответствии со следующими требованиями:

- Подготовить последовательно заготовки, применив ко всем заготовкам 2 металлическую щетку 1, рис. 5.

- Взять ткань 3 и протереть вторую по счету заготовку позиции 2, рис. 5.

- Взять парафин  4 и натереть третью по счету заготовку позиции 2, рис. 5.

Рис. 5. Вид основных вспомогательных материалов в виртуальной лабораторной работе

II. Сборка, сварка заготовок

- Собрать первую пару заготовок с величиной нахлестки не менее 10 мм.

- Установить заготовки на гидравлический пресс, рис. 6.

Рис. 6. Гидравлический пресс

3. Зажать детали в пуансонах гидравлического пресса, разместив сдавливающий элемент пуансона по середине нахлеста заготовок.

4. Развить давление в 1,5...2 выше твердости основного металла заготовок, руководствуясь данными табл. 1.

5. Сбросить давление, нажав на кнопку.

6. Сваренные заготовки перемещаем обратно на стол.

7. Для второй и третей пары заготовок повторить пункты 1–6.

III. Определение прочности сварных соединений

- Сваренные заготовки перемещаются на разрывную машину ЗИМ-УММ-5, рис. 7, и зажимаются.

- Произвести испытание на статическое растяжение.

- Включить разрывную машину ЗИМ, нажав на красную кнопку.

- Установить передачу, нажав рычаг вправо.

- Нажать кнопку ВНИЗ.

- Зафиксировать значение усилия разрыва и внести в отчет.

- Снять образцы и положить на стол.

- Для 2 и 3 заготовки повторить пункты 1–7.

Рис. 7. Разрывная машина ЗИМ РМП-500

Содержание отчета

- Цель работы.

- Задачи работы.

- Порядок выполнения ВЛР.

- Краткие теоретические сведения по выбору давления и оценке степени деформации.

- Заполненная таблица.

| № заготовки | Величина нахлеста, мм | Способ подготовки поверхности заготовки | Величина Pсж, МПа | Разрушающая нагрузка F, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- Выводы по результатам работы.