Практическое задание 1

Тема 1. Основные понятия и определения

Задание: проведите анализ технологичности предложенной конструкции.

Цель задания: ознакомиться с принципами оценки и обеспечения технологичности.

Теоретический материал:

Технологичность конструкции изделия (ТКИ) – совокупность свойств конструкции, которые обеспечивают ее изготовление с наименьшими затратами при заданном качестве и принятых условиях изготовления (ГОСТ 14.201-83).

Виды технологичности по этапам жизненного цикла:

1) производственная;

2) эксплуатационная;

3) ремонтная;

4) при техническом обслуживании;

5) при изготовлении.

Виды технологичности по элементам изделия:

1) технологичность заготовки и детали:

- материала;

- по конфигурации поверхности;

- по размерам;

2) технологичность сборочного узла.

Показатели технологичности делят на две группы: качественные и количественные.

Технологичность конструкции деталей:

- Технологические свойства материала, из которого сделана деталь:

а) коэффициент обрабатываемости резанием K=V60VЭ60,

где – скорость резания при стойкости инструмента Т = 60 мин;

– скорость резания для стали 45 ( МПа, ).

Коэффициенты обрабатываемости материалов приводятся в марочниках.

Качественные характеристики обрабатываемости приведены в табл. 1.1;

б) обеспечение шероховатости при обработке. Вязкие, пластичные материалы характеризуются при резании высокой шероховатостью и наоборот. В связи с этим необходимо учитывать следующее:

- в деталях из углеродистых сталей с содержанием углерода С < 0,3 % не рекомендуется назначать шероховатость меньше мкм;

- среднеуглеродистые стали (С = (0,35 – 0,50) %) лучше обрабатывать после улучшения до HRCЭ = 25…30;

- высокоуглеродистые стали (У10, У12) лучше обрабатывать в отожженном состоянии;

- алюминиевые сплавы дают высокое качество поверхности после закалки и старения.

2. Стоимость материала.

3. Конфигурация детали. Должны быть обеспечены:

а) максимальная унификация и стандартизация конструктивных элементов детали;

б) возможность применения методов получения заготовок с минимальными затратами;

в) соответствие размеров и поверхностей детали оптимальным требованиям точности и шероховатости;

г) возможность применения типовых технологических процессов;

д) наличие конструктивных элементов, обеспечивающих нормальную работу режущего инструмента (вход и выход);

е) повышенная жесткость детали, что обеспечивает ее обработку на повышенных режимах;

ж) удобство установки заготовки при обработке ее поверхностей;

з) наличие конструктивных элементов, обеспечивающих автоматизацию установки заготовок на станках;

и) максимальное сокращение размеров обрабатываемых поверхностей;

к) возможность обработки наибольшего количества поверхностей с одного установа;

л) возможность одновременной обработки нескольких поверхностей;

м) возможность обработки напроход;

н) способ простановки размеров на чертеже, учитывающий особенности настройки инструментов на размер;

о) технические требования, заданные конструктором, не предусматривающий, по возможности, особых методов и средств контроля.

Таблица 1.1

Возможность получения шероховатости поверхности в зависимости от обрабатываемости материала

| Обрабатываемость материала | Возможность обеспечения Ra |  |
| --- | --- | --- |
| Высокая | Очень трудно | 1,5–2,1 |
| Хорошая | Без особых затруднений | 1,4–1,0 |
| Удовлетворительная | Легко или без особых затруднений | 1,0–0,8 |
| Пониженная | Легко | 0,8–0,5 |
| Низкая | Легко | менее 0,5 |

Выполнение этих рекомендаций позволяет использовать при изготовлении деталей стандартные или нормализованные средства технологического оснащения, что обеспечивает снижение затрат на технологическую подготовку производства.

Конкретные примеры конструкторских решений представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Примеры повышения технологичности конфигурации деталей

| Конструкция |  | Конструкция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| нетехнологичная | нетехнологичная | нетехнологичная | технологичная |

Алгоритм выполнения работы

- Выбрать задание. Номер варианта – последняя цифра дня рождения. Эскизы деталей приведены на рис. 1–10.

2. Ознакомиться с теоретической частью.

3. Выполнить работу в соответствии с алгоритмом:

а) выполнить анализ технологичности детали в соответствии со всеми пунктами теоретической части;

б) сформулировать основные требования по точности размеров, шероховатости, допускам формы и расположения (если есть), твердости, химическому составу.

4. Оформить отчет:

- титульный лист (стандартный, прикреплен в курсе);

- чертеж детали;

- оценка технологичности;

- анализ технических требований чертежа.

Варианты заданий

Рис. 1. Задание 1

Рис. 2. Задание 2

Рис. 3. Задание 3

Рис. 4. Задание 4

Рис. 5. Задание 5

Рис. 6. Задание 6

Рис. 7. Задание 7

Рис. 8. Задание 8

Рис. 9. Задание 9

Рис. 10. Задание 10