Практическое задание 1

Тема 1. Физические  основы  и классификация процессов

Задание.

Представлена схема электрошлаковой сварки листов из стали Ст3 (рисунок 1.1) толщиной 200 мм, необходимо:

- Указать название позиций на представленной схеме и их функциональное назначение;

- Описать преимущества и недостатки электрошлаковой сварки;

- Показать эффективную область применения электрошлаковой сварки;

- Выбрать сварочный источник питания для  электрошлаковой сварки указанной стали;

- Выбрать необходимую электродную проволоку для сварки указанной стали;

- Выбрать необходимые флюсы для сварки указанной стали;

- Разработать рекомендации по режимам сварки;

- Описать порядок электрошлаковой сварки листов из стали Ст3 толщиной 200 мм.

Рекомендации по выполнению задания

1) Опираясь на текст учебникa и изучив рекомендуемую литературу, описываем схему электрошлаковой сварки, преимущества и недостатки, а также и область применения.

2) Изучив справочную литературу и основываясь на ранее изученных дисциплинах, выбираем сварочный источник, режимы сварки, марку флюса и электродной проволоки, а также диаметр электродной проволоки.

1

2

3

4

5

6

7

флюс

Vп.п.

H2O

H2O

Vсв

8

9

Рисунок 1.1 – Схема электрошлаковой сварки

Практическое задание 2

Тема. 2. Источники энергии при сварке

Задание.

Представлены схемы сварочной дуги (рисунок 2.1), необходимо:

- Указать к какой группе по расположению электрода относятся способы сварки, наплавки представленные схемами а,б;

- Укажите название областей сварочной дуги, обозначенных цифрами на схеме;

- Опишите физические процессы, протекающие в указанных областях сварочной дуги;

- Укажите области применения способов сварки, наплавки представленных схемами на рисунке.

- Рекомендации по выполнению задания

1) Опираясь на текст учебника и изучив рекомендуемую литературу, выполняем практическое задание.

2) При выполнении п.2 задания на основе изученной литературы описываем физические процессы, протекающие в указанных областях сварочной дуги и их значение при сварке.

1

2

3

4

5

6

а)

1

2

3

4

5

6

7

б)

Рисунок 2.1. Схемы сварочной дуги

Практическое задание 3

Тема. 3. Тепловые процессы при сварке

Задание.

- Укажите решение дифференциального уравнения теплопроводности для расчета температурных полей при действии точечного мгновенного неподвижного источника тепла в бесконечном теле при сварке. Покажите расчетную схему. Начальные и граничные условия. Основные упрощения и допущения.

- Укажите решение дифференциального уравнения теплопроводности для расчета температурных полей при действии точечного мгновенного неподвижного источника тепла в полубесконечном теле при сварке. Покажите расчетную схему. Начальные и граничные условия. Основные упрощения и допущения.

- Укажите решение дифференциального уравнения теплопроводности для расчета температурных полей при действии линейного мгновенного неподвижного источника тепла в бесконечной пластине при сварке. Покажите расчетную схему. Начальные и граничные условия. Основные упрощения и допущения.

- Укажите решение дифференциального уравнения теплопроводности для расчета температурных полей при действии плоского мгновенного неподвижного источника тепла в бесконечном стержне при сварке. Покажите расчетную схему. Начальные и граничные условия. Основные упрощения и допущения.

- Укажите решение дифференциального уравнения теплопроводности для расчета температурных полей при действии точечного подвижного источника тепла на поверхности полубесконечного тела при сварке. Покажите расчетную схему. Начальные и граничные условия. Основные упрощения и допущения.

Рекомендации по выполнению задания

1) Опираясь на текст учебника и изучив рекомендуемую литературу, выполняем практическое задание.

2) При выполнении практического задания необходимо показать расчетную схему, решение дифференциального уравнения теплопроводности для указанных схем, начальные и граничные условия, допущения и упрощения. Проанализируйте решения уравнения теплопроводности для указанных случаев.

Практическое задание 4

Тема. 3. Тепловые процессы при сварке

Задание.

- Определить изменение температуру в течение 60 сек нагрева зоны термического влияния на расстоянии у = 2 см от центра наплавленной точки при точечной аргонодуговой наплавке неплавящимся электродом пластины из стали 20 толщиной 200 мм. Режим наплавки: ток I = 400 А, напряжение дуги U = 16 В , эффективный КПД дуги η = 0,5.

- Построить термический цикл указанной точки на поверхности стальной пластины.

- Пользуясь построенной зависимостью определить максимальную температуру в точке, расположенной на расстоянии 2 см от центра шва, длительность пребывания металла в этой точке выше температуры 727℃, скорость нагрева и скорость охлаждения в интервале температур Tmax-727℃.

Рекомендации по выполнению задания

- Перед выполнением задания необходимо изучить материалы по тепловым процессам при сварке, которые изложены в учебнике и рекомендованной литературе.

- Теплофизические коэффициенты стали   выбираем из справочной литературы;

- Источник тепла будем считать, как точечный мгновенный неподвижный источник тепла в полубесконечном теле. Граничные условия: ТS = 0, qS = 0 (пренебрегаем теплоотдачей с поверхности тела). В начальный момент времени температура тела во всём его объёме равна нулю.  При этом решение дифференциального уравнения теплопроводности имеет  вид:

T(R,t)=Qcρ(4πat)32exp-r24at,  (4.1)

где:

r– расстояние от рассматриваемой точки до центра сварной точки, в котором действует источник тепла;

t – время, отсчитываемое с момента введения тепла;

c- теплоемкость стали;

ρ- плотность стали.

Q – количество тепла, введённого в тело источником, которое рассчитывается из выражения:

Q=I⋅U⋅η⋅k ,   (4.2),

где:

I-cила сварочного тока;

U-напряжение дуги;

η -эффективный КПД.

k – коэффициент, учитывающий характер изменения тока в дуге (для постоянного тока k = 1, для переменного k = 0,7…0,97).

Практическое задание 5

Тема 4. Физико-химические и металлургические процессы при сварке

Задание:

- Расситать термодинамический потенциал (приращение энергии Гиббса) реакций раскисления при сварке стали марганцем, кремнием и алюминием при температурах процесса 1500-3000℃:

FeO+Mn↔MnO +Fe  (5.1.),

2FeO+Si↔SiO2 +2Fe (5.2),

3FeO+2Al↔Al2O3+3Fe (5.3).

- Построить зависимость термодинамического потенциала реакций раскисления  от температуры сварочной ванны;

- Сравнить раскисляющую способность алюминия, кремния и марганца при сварке сталей.

Рекомендации по выполнению задания

- Перед выполнением задания необходимо изучить материалы по физико-химическим и металлургическим процессам при сварке, которые изложены в  учебнике и рекомендованной литературе.

- Уравнение для приращения энергии Гиббса в химической реакции имеет вид:

∆Gx.p0=∆GTпрод0-GTисх0					(5.4.)

где ∆GTпрод0 и GTисх0 – приращения энергии Гиббса соответственно продуктов реакции и исходых веществ. Запишем (5.4) в виде

∆Gx.p0=∆GTпрод0-GTисх0=∆Hx.p-T∆Sx.p;		(5.5.)

Более точно определяют энергию Гиббса для химической реакции, если учитывают зависимость ∆СP от Т.

∆Gx.p0=∆Hx.p0-T∆Sx.p0-∆Cp x.p0M0T ; (5.6.)

- Изменение ∆Sx.p0  энтропии; ∆Hx.p0энтальпии и ∆Cp x.p0  и теплоемкости химической реакции рассчитываются с учетом значений приведенных в таблице 5.1:

∆Sx.p0=∆Sпрод0-Sисх0; (5.7)

∆Hx.p0=∆Hпрод0-Hисх0;  (5.8)

∆Cp x.p0=∆Cp прод0-Cp исх0;  (5.9)

Таблица 5.1. Термодинамические свойства некотрых простых веществ и химических соединений при стандартных условиях

| Вещество | ΔH0, кДж/моль | ΔS0, Дж/(моль·К) | ΔСp 0, Дж/(моль·К) |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0 | 42,7 | 24,34 |
| Al2O3 | -1675,0 | 50,94 | 79,0 |
| Fe | 0 | 27,15 | 25,23 |
| FeO | -263,68 | 58,79 | 48,12 |
| Si | 0 | 18,72 | 19,8 |
| SiO2 | -859,3 | 42,09 | 44,48 |

- Значение коэффициента M0  можно рассчитать по формуле:

M0=lgT298+298T-1; (5.10)

или воспользоваться таблицей 5.2.

Таблица 5.2. Значение коэффициента M0 в формуле Улиха

| T, K | M0 | T, K | M0 | T, K | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 0 | 1200 | 0,6409 | 3500 | 1,5481 |
| 350 | 0,0122 | 1400 | 0,7596 | 4000 | 1,6710 |
| 400 | 0,0392 | 1600 | 0,8665 | 4500 | 1,7805 |
| 500 | 0,1133 | 1800 | 0,9636 | 5000 | 1,8792 |
| 600 | 0,1962 | 1900 | 1,0089 | 5500 | 1,9691 |
| 700 | 0,2794 | 2000 | 1,0524 | 6000 | 2,0561 |
| 800 | 0,3597 | 2100 | 1,0941 | 6500 | 2,1278 |
| 900 | 0,4361 | 2200 | 1,1341 | 7000 | 2,1987 |
| 1000 | 0,5083 | 2500 | 1,2457 | 7500 | 2,2648 |
| 1100 | 0,5765 | 3000 | 1,4082 | 8000 | 2,3269 |

Практическое задание 6

Тема. 6.  Формирование структуры при кристаллизации  сварного шва

Задание.

На массивный стальной лист из стали 10 наплавляют аргонодуговым способом валик. Режима наплавки: ток I = 300 А, напряжение дуги U = 22 В, скорость сварки V= 10 м/ч, эффективный КПД дуги η = 0,55. Необходимо определить геометрические параметры наплавленного валика.

Рекомендации по выполнению задания

- Перед выполнением задания необходимо изучить материалы по теории сварочных процессов при сварке, которые изложены в учебнике и рекомендованной литературе.

- Теплофизические коэффициенты стали   выбираем из справочной литературы;

- Источник тепла будем считать, как быстродвижущийся на поверхности полубесконечного тела. При этом, теоретически очертание ванны расплавленного металла соответствует очертанию изотермической поверхности, соответствующей температуре плавления Тпл. Однако в известных расчетных схемах не учитываются: распределенный характер источника теплоты, наличие зазора и разделки кромок, давление дуги, движение металла в сварочной ванне, скрытая теплота плавления, переменные значения теплофизических свойств и др. Вследствие этого расчет позволяет оценить размеры ванны весьма приближенно.

Длина ванны L при наплавке валика на массивное тело может быть рассчитана по формуле  при Т= Тпл:

L=q2πλ (Тпл-Тн),  (6.1)

Ширина ванны в предположении, что источник теплоты быстродвижущийся, может быть оценена с помощью выражения  при  Т= Тпл:

В=8qVπeсρ(Тпл-Тн),  (6.2)

где: Тпл – температура плавления металла или сплава;

Тн – начальная температура;

V– скорость сварки;

t – время, отсчитываемое с момента введения тепла;

c- теплоемкость стали;

ρ- плотность стали.

q – эффективная мощность источника теплоты расчитывается из выражения: q=I⋅U⋅η ,   (6.3.)

где:

I-cила сварочного тока;

U-напряжение дуги;

η -эффективный КПД.

Площадь проплавления основного металла при наплавке валика на массивное тело можно определить как площадь, ограниченную в поперечном сечении линией максимальных температур, равных температуре плавления Тпл. Учитывая, что в поперечном сечении изотермы представляют собой полуокружности, запишем следующее выражение для площади проплавления:

Fпр=πrпл22,  (6.4)

Выражение  для расчета максимальных температур с учетом (6.4) принимает вид:

Tmrпл-Tн=2qVπecρrпл2=q/VecρFпр,  (6.5)

Отсюда выразим Fпр, учитывая, что Тm (rпл ) = Тпл:

Fпр=q/Vecρ (Тпл-Тн)  (6.6).