## ЗАДАНИЕ 1

Произвести расчет веса отливки, размеров модели для детали, указанной на рис. 1. Начертить эскиз модели для изготовления отливки (с размерами)

##### Методические рекомендации по выполнению задания

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Для выполнения задания необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (табл. 1).

Таблица 1

| 1 вариант | А – Г |
| --- | --- |
| 2 вариант | Д – И |
| 3 вариант | К – Н |
| 4 вариант | О – Т |
| 5 вариант | У – Ч |
| 6 вариант | Ш – Я |

Значения указанных на рисунке параметров взять из таблицы 2 согласно своему варианту.

Таблица 2

| Вариант | А | D1 | D2 | H | h | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 50 | 80 | 40 | 15 | СЧ20 |
| 2 | 120 | 70 | 100 | 50 | 15 | СЧ45 |
| 3 | 130 | 70 | 110 | 60 | 20 | 35 Д |
| 4 | 140 | 80 | 120 | 70 | 20 | 2ОХИЛ |
| 5 | 150 | 60 | 120 | 70 | 20 | Бр. ОЦС 6-6-3 |
| 6 | 170 | 100 | 140 | 80 | 20 | Бр. АМц 9-2Л |

## ЗАДАНИЕ 2

Определить потребное усилие для вырубки наружного контура и пробивки отверстий, определить потребное усилие гибки и выбрать пресс для разделительных и гибочных операций при изготовлении детали, указанной на рис. 2.

##### Методические рекомендации по выполнению задания

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Для выполнения задания необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (табл. 3).

Таблица 3

| 1 вариант | А – Г |
| --- | --- |
| 2 вариант | Д – И |
| 3 вариант | К – Н |
| 4 вариант | О – Т |
| 5 вариант | У – Ч |
| 6 вариант | Ш – Я |

Значения указанных на рисунке параметров взять из таблицы 4 согласно своему варианту.

Таблица 4

| № п/п | S, мм | А, мм | h, мм | r, мм | R, мм | а, мм | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 40 | 25 | 1,0 | 8 | 10 | 08кп |
| 2 | 0,8 | 38 | 30 | 1,5 | 10 | 8 | Ст1 |
| 3 | 1,0 | 50 | 30 | 2,0 | 12 | 12 | Д16АМ |
| 4 | 1,2 | 50 | 33 | 1,2 | 10 | 12 | Л68 |
| 5 | 1,5 | 40 | 35 | 1,5 | 16 | 6 | Л62 |
| 6 | 1,8 | 40 | 40 | 2,0 | 10 | 10 | 1Х18Н9Т |

## ЗАДАНИЕ 3

Выполнить эскиз детали согласно своему варианту (рис. 3). Разработать технологический процесс. Выполнить эскизы переходов. Определить режимы резания для наружного обтачивания

##### Методические рекомендации по выполнению задания

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Для выполнения задания необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (табл. 5).

Таблица 5

| 1 вариант | А – Г |
| --- | --- |
| 2 вариант | Д – И |
| 3 вариант | К – Н |
| 4 вариант | О – Т |
| 5 вариант | У – Ч |
| 6 вариант | Ш – Я |

Значения указанных на рисунке параметров взять из таблицы 6 согласно своему варианту.

Таблица 6

| № | dзаг | d1 | d2 | d3 | Dзаг | D1 | D2 | l1 | l2 | l3 | l4 | K1 | K2 | f1 | f2 | f3 | r1 | r2 | σВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 46 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 400 |
| 2 | 50 | 46 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 500 |
| 3 | 50 | 46 | 45 | 40 | 20 | 25 | 25 | 50 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 550 |
| 4 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 22 | 40 | 30 | 20 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 650 |
| 5 | 50 | 48 | 40 | 46 | 30 | 32 | 35 | 60 | 50 | 40 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |
| 6 | 50 | 48 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 900 |

Материал

Варианты 1, 4 – сталь 35ХГС

Варианты 2, 5 – сталь 30Х

Варианты 3, 6 – сталь 45

## ЗАДАНИЕ 4

Определить режимы сварки, необходимые для получения качественного сварного шва

##### Методические рекомендации по выполнению задания

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Для выполнения задания необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (табл. 7).

Таблица 7

| 1 вариант | А – Г |
| --- | --- |
| 2 вариант | Д – И |
| 3 вариант | К – Н |
| 4 вариант | О – Т |
| 5 вариант | У – Ч |
| 6 вариант | Ш – Я |

Значения указанных на рисунке параметров взять из таблицы 8 согласно своему варианту.

Таблица 8

| Вариант | Вид соединения | Толщина металла, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | стыковое | 0,5 |
| 2 | стыковое | 1,5 |
| 3 | стыковое | 4 |
| 4 | стыковое | 8 |
| 5 | угловое | 5 |
| 6 | угловое | 7 |