# Практическое задание 8

Тема 8. Определение режимов резания и нормирование операций

Задание

1. Изучить теоретический материал.

2. Выполнить задание согласно варианту.

Цель задания: - приобретение навыков по назначению режимов резания при фрезеровании согласно справочным нормативам;

-научиться анализировать факторы,  влияющие на режимы обработки при

фрезеровании;

- приобрести  навык работы со справочными нормативами;

- научиться выполнять расчёт режимов резания и определять основное временя обработки.

Теоретический материал

Фрезерование применяется для обработки различных плоскостей, тел вращения, пазов с прямолинейным и винтовым направлением, фасонных поверхностей.

Главное движение (движение резания) сообщается фрезе, а движение подачи сообщается столу с заготовкой. Процесс фрезерования может обеспечить точность деталей в пределах 6 -7 квалитета точности, а шероховатость Rа 3,2 … 1,6 мкм.

Фрезы являются одним из самых распространенных видов режущего инструмента. Они разнообразны по конструктивным признакам: цилиндрические, угловые, дисковые, прорезные, концевые, фасонные и др. По направлению зуба с прямыми и винтовыми зубьями (рис. 1.1 а, б).

Рис 1.1 Виды фрезерования

Несмотря на большое разнообразие конструкций фрез, схема их работы сводится к цилиндрическому или торцевому фрезерованию.

Кроме конструктивных особенностей режущих элементов фрез, они делятся на цельные и сборные. Сборные обычно относятся к тем инструментам, где имеет место использование твердосплавных пластин. Но при больших диаметрах фрез режущая часть может быть выполнена и с быстрорежущими вставками зубьев.

Рис 1.2 Типы фрез

Существует две схемы фрезерования при обработке дисковыми и цилиндрическими фрезами.

Рис 1.3 Схема встречного и попутного фрезерования

При встречном фрезеровании толщина снимаемой стружки от минимальной до максимальной величины.

И в процессе снятия металла инструмент, как бы «отрывает её» от опоры, что вызывает вибрацию системы ЗИПС, которая отрицательно влияет на  чистоту обрабатываемой поверхности.

При попутном фрезеровании такого явления не наблюдается и силы резания обеспечивает прижатие заготовки к столу. Но этот вид фрезерования не может быть использован, когда заготовка имеет твердую наружную корку, что вызывает ускоренное затупление зуба, да и механизм станка работает в тяжелом режиме.

Назначается глубина резания исходя из условия, что при грубой обработке по возможности удаляется весь припуск за один подход (если позволяет жесткость и мощность станка).

При получистовой обработке фрезами из быстрорежущей  стали, снимается весь припуск, если он не более 5 мм. В противном случаи основная часть срезается за первый подход, а затем за 1-2 мм – за второй подход.

Если припуск велик, то снимать надо за несколько ходов.

При выборе подачи основными ограничителями являются прочность зубьев и жесткость ЗИПС при черновом фрезеровании, а при окончательном – необходимые величины шероховатости и точность обрабатываемой поверхности.

Исходя из прочности лезвий, можно считать: для быстрорежущих фрез (максимальная подача на зуб) Sz max = 0.35 мм; твердосплавных  Sz max = 0.25 мм; на станках средней мощности (5-10 кВт). При грубом фрезеровании фрезами цилиндрической формы с крупным зубом  сталей  Sz max = 0.12…0.13 мм, чугунов  Sz max  =  0.2…0.3 мм.  Для обработки цилиндрическими  фрезами с мелким зубом по стали Sz max = 0.06…0.08 мм, по чугуну Sz max = 0.15…0.1 мм;

При грубом фрезеровании плоскостей заготовок из сталей торцовыми фрезами с крупным зубом Sz max = 0.12…0.13 мм; из чугуна Sz max  =  0.2…0.3мм.

При фрезеровании пазов концевыми фрезами по стали Sz max = 0.02…0.05 мм; по чугуну – 0.05…0.07 мм;

При  фрезеровании прорезными фрезами по стали Sz max = 0.01 мм; чугуну – 0.015 мм;

При обработке торцовыми твердосплавными   фрезами с φ1=5° можно получить при Sо=0.5…0.8 мм/об  шероховатость Ra 1,6 мкм.

При обработке поверхности заготовок  цилиндрическими фрезами из быстрорежущей стали, достигается при Sо = 0.8 … 1.0 мм/об  шероховатость Ra 1.6 мкм.

2.Этапы работы:

2.1.Определение типа фрезы;

2.2.Определение числа ходов;

2.3.Выбор материала режущей части фрезы;

2.4.Назначение геометрических параметров режущей части;

2.5.Расчет диаметра фрезы;

2.6.Выбор конструкции фрезы;

2.7.Назначение периода стойкости инструмента;

2.8.Определение подачи на зуб;

2.9.Определение скорости резания;
          2.10.Определение мощности резания;
          2.11.Определение основного времени.

Порядок выполнения этапов

2.1.Определение типа фрезы

В зависимости от формы обрабатываемой поверхности выбирают фрезы определенной конструкции: торцовые, концевые, цилиндрические, прорезные, отрезные, угловые, фасонные, дисковые одно-, двух-, трехсторонние и пазовые.

2.2.Определение числа ходов

Количество рабочих ходов свыше одного назначают при снятии увеличенных припусков на маломощных станках или при точной обработке на станках пониженной жесткости системы «заготовка- инструмент- приспособление - станок» (ЗИПС).

2.3.Выбор материала режущей части фрезы

Инструментальный материал выбирают, исходя из характера операции, легкости системы ЗИПС, свойств обрабатываемого материала по табл.1.

2.4.Назначение геометрических параметров режущей части

К геометрическим параметрам режущей части инструмента относятся:

- передний угол °:

- задний угол °;

- главный угол в плане °;

- вспомогательный угол в плане 1°;

- угол наклона винтовой канавки зуба фрезы °;

- ширина фаски на передней поверхности f, мм.

Эти параметры в зависимости от типа фрезы, материала режущей части и обрабатываемого материала выбирают по табл. 2.

2.5. Расчет диаметра фрезы

Диаметр фрезы рассчитываем по эмпирическим зависимостям:

- для торцовой фрезы

D=B2Sz2sin2φSZ2sin2φ-ρ2 ,

где Sz=О.2...О.3 мм/зуб - ориентировочная подача;

В - ширина фрезерования;

- угол в плане;

р=0.35...0.5(+)мм;

- задний угол,°;

-передний угол,°.

-	для дисковой, прорезной и угловой фрез:

D=0.12B0.25t0.09SZ0.55l0.75y-0.25+2(t'+∆),

где Sz=0.12…0.18;

t'- глубина паза, мм;

=10 мм - толщина простановочного кольца и зазор между оправкой и заготовкой;

- для концевой фрезы D=В.

у – прогиб оправки фрезы  у=0.1 мм;

2.6. Выбор конструкции фрезы

Конструкцию и размеры фрезы выбирают в зависимости от типа фрезы, материала режущей части и размеров обрабатываемой поверхности по табл. 3

2.7. Назначение периода стойкости фрезы

Период стойкости инструмента назначают, исходя из типа, диаметра и  материна режущей част фрезы по табл. 4.

2.8. Определение подачи на зуб

В зависимости от типа, диаметра фрезы, обрабатываемого материала и глубины резания выбирают табличное значение подачи на зуб Szт по табл. 5.

Затем подачу корректируют в соответствии с заданными условиями фрезерования по формуле:

SZ=SZT×KS1×KS2×KS3 ,                                             (1)

где Кs1 - коэффициент, учитывающий материал режущей части инструмента;

Ks2 — коэффициент, учитывающий вид обрабатываемой поверхности;

Ks3 - коэффициент, учитывающий шероховатость обработанной поверхности.

Поправочные коэффициенты определяют по табл. 6.

2.9. Определение скорости резания

2.9.1.	Скорость резания Vт  назначают в зависимости от типа, диаметра
фрезы, обрабатываемого материала, глубины резания и подачи на зуб по табл. 7,9,11,13,15-17,19,21.

Расчетное значение скорости резания Vр находят по формуле:

VP=VT×KV1×KV2×KV3×KV4×KV5×KV6 (м/мин),		   (2)

где Кvt - поправочные коэффициенты, учитывающие влияние свойств обрабатываемого материала, инструментального материала, состояния обрабатываемой поверхности, главного угла в плане °, условий обработки, формы обрабатываемой поверхности, отклонения фактической ширины фрезерования от нормативной.

Поправочные коэффициенты определяют по табл. 8, 10. 12, 14, 18, 20, 22 .

2.9.2.Частоту вращения фрезы определяют по формуле:

nP=1000×VPπ×D=318×VPD .       	                              (3)

По паспорту станка (см. Приложение) выбирают частоту вращения так, чтобы она не превышала расчетную более чем на 10%

nпасп≤1.1×nP .                                                    (4)

nпасп≤1.1×nP

2.9.3.Фактическая скорость резания V определяют по формуле:

V=nпасп×D318  .                                          		  (5)

2.10. Определение мощности резания

Мощность резания Nт назначают на каждый проход в зависимости от материала режущей части инструмента, обрабатываемого материала, глубины резания и подачи на зуб по табл. 23,25,27,29, 31, 33. Действительное значение мощности резания N находят по формуле:

N=NT×Kn1×Kn2×Kn3×Kn4×Kn5×Kn6×Kn7  ,                        (6)

где Кnt -поправочные коэффициенты, учитывающие влияние свойств обрабатываемого материала, твердости, состояния обрабатываемой поверхности, главного угла в плане , параметров фрезы. Поправочные коэффициенты определяют по табл. 24, 26, 28, 30, 32, 34, Сопоставляют действительное значение мощности N с паспортным Nд (см. Приложение). Необходимо выполнение условия:

N<Nд×.                                                                (7)

При невыполнении данного условия, хотя бы для одного прохода производят повторный расчет.

2.11. Определение основного времени обработки

Основное время ТО для каждого перехода определяют по формуле :

TO=L+L1+L2Sмин,                                                      (8)

где L = 0.5×D×sin - длина врезания, мм;

=агссоs (1 -2×t/D);

L2=1 ...2 мм — длина перебега;

Sмин=Sz×Z×n - минутная подача, мм/мин.

По паспорту станка (см. Приложение) выбирают ближайшее паспортное значение Sмин и подставляют в формулу (8).

Основное время обработки равно сумме ТО для каждого перехода.

Таблица 4 –Определение стойкости фрезы

| Фрезы | Диаметр фрезы D, мм | Период стойкости Т (мин) при обработке фрезами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с пластинками из твёрдого сплава |  | из быстрорежущей стали |  |
|  |  | стали | чугуна | стали | чугуна |
| Торцовые | 80; 100 125; 160 200; 250 315 400 | 180 180 240 300 420 | 120 180 180 300 420 | 180 180 240 300 --- | 180 180 240 300 --- |
| Концевые | До 20 25 40 63 | 120 90 120 180 | 120 90 90 120 | 60 60 90 120 | 60 60 90 120 |
| Дисковые | До 80 100 125; 160 200 250 315 | 120 120 180 240 240 240 | 120 120 120 180 180 240 | 120 120 150 150 180 180 | 120 150 150 180 240 240 |
| Прорезные | До 80 100 160 200 | 90 120 150 210 | 90 120 180 210 | 60 90 120 150 | 90 120 180 210 |
| Угловые | 35,60,75 80; 100 | 150 210 | 150 210 | 120 180 | 120 180 |

Таблица 8 - Поправочные коэффициенты на скорость резания

при торцовом фрезеровании (см. табл. 7)

| Обрабаты-ваемый материал | СЧ10 | СЧ20 | СЧ30 |  |  | Ст3 | Сталь 45,40Х |  | А15 |  | У8 | 12ХНЗА |  |  | 3Х13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kv1 | 1.45 | 1.00 | 0.71 |  |  | 1.8 | 0.8 |  | 1.68 |  | 0.67 | 1.23 |  |  | 1.3 |
| Обрабаты-ваемый материал | 40МНМХ |  | 03Х12Н10МТ |  |  |  |  |  | 08Х15Н24В4ТР |  |  | 10Х12НВМФА |  |  |  |
| Kv1 | 0.5 |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 1.1 |  |  |  |
| Материал инструмента | ВК8 |  | ВК6 |  |  |  |  |  | Т5К10 |  |  | Т15К6 |  |  |  |
| Kv2 | 0.89* |  | 1.0* |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.52 |  |  |  |
| Состояние поверхности | С коркой |  |  |  |  |  |  |  | Без корки |  |  |  |  |  |  |
| Kv3 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| φº | 30 |  |  |  | 45 |  |  |  | 60 |  |  |  | 90 |  |  |
| Kv4 | 1.3 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 0.7 |  |  |
| Условия обработки | С СОЖ |  |  |  |  |  |  |  | Без СОЖ |  |  |  |  |  |  |
| Kv5 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| В/Внорм | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.5 |  | 0.7 |  |  |  | 1.0 |  |
| Kv6 | 1.4 |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.2 |  | 1.1 |  |  |  | 1.0 |  |

Примечание. Нормативная ширина фрезерования Внорм для фрез: D = 40 – 60мм составляет 35-45мм, D = 60 – 100мм – 65-75мм, D = 100 – 160мм – 115-125мм, D = 250мм – 190-200мм, D = 350мм – 290-310мм.

* - только для чугунов

Таблица 14 - Поправочные коэффициенты на скорость резания

при фрезеровании концевыми фрезами (см. табл. 13)

| Прочность обрабатываемого материала в, МПа | До 650 |  |  | 650 - 850 |  |  |  | 850 - 1000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кv1 | 1.2 |  |  | 1.0 |  |  |  | 0.81 |  |  |
| Состояние поверхности | С коркой |  |  |  |  | Без корки |  |  |  |  |
| Кv2 | 0.7 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
| Условия обработки | С СОЖ |  |  |  |  | Без СОЖ |  |  |  |  |
| Кv3 | 1.0 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |
| Обрабатываемый элемент | Плоскость, уступ |  |  |  |  | Паз, колодец |  |  |  |  |
| Кv4 | 1.0 |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |
| Материал инструмента | ТТ20К9 | ВК4 |  |  | Т5К10 |  | Т14К8 |  |  | Т15К6 |
| Кv5 | 1.1 | 1.15 |  |  | 1.15 |  | 1.5 |  |  | 1.7 |
| Вф / Внорм. | 0.2 |  | 0.5 |  |  | 0.7 |  |  | 1.0 |  |
| Кv6 | 1.3 |  | 1.2 |  |  | 1.1 |  |  | 1.0 |  |

Таблица 15 - Скорость резания VT (м/мин) при фрезеровании

чугунов дисковыми фрезами

| Деаметр фрезы D, мм | Ширина фрезерова-ния Внорм., мм | Глубина резания T, мм | Подача на зуб Sz, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| 75 | 4 - 13 | 10 14 18 | 52 44 38 | 45 39 34 | 40 35 30 | 36 31 27 | … … … | … … … |
| 130 | 5 – 16 | 10 14 18 25 | 65 56 48 42 | 57 49 43 37 | 51 44 38 33 | 45 39 34 29 | 40 35 30 26 | 36 31 27 23 |
| 150 | 6 – 20 | 18 25 33 45 | 47 41 35 30 | 42 36 31 27 | 37 32 28 24 | 33 28 25 21 | 29 25 22 19 | 26 22 19 17 |

Таблица 16 - Скорость резания VT (м/мин) при фрезеровании

углеродистых и малолегированных сталей дисковыми фрезами

| Деаметр фрезы D, мм | Ширина фре- зерования Внорм., мм | Глубина резания T, мм | Подача на зуб Sz, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| 75 | 4 - 13 | 8 12 18 | 49 44 39 | 43 39 34 | 41 36 32 | … … … | … … … |
| 130 | 5 – 16 | 12 18 27 | 52 47 41 | 46 42 37 | 42 39 34 | 37 34 30 | 34 30 27 |
| 150 | 6 – 20 | 18 27 40 | 47 42 36 | 42 37 32 | 39 35 30 | 35 31 27 | 31 28 24 |

Таблица 17 - Скорость резания VT (м/мин) при фрезеровании

Жаропрочных и коррозионно-стойких сталей дисковыми фрезами

| Деаметр фрезы D, мм | Ширина фре- зерования Внорм., мм | Глубина резания T, мм | Подача на зуб Sz, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| 90 | 10 - 15 | 5 10 15 25 | 53 43 38 36 | 48 39 35 33 | 44 35 31 30 | 40 32 29 27 | 36 29 26 24 | 33 26 23 22 | 30 24 21 20 |
| 150 | 15 - 20 | 5 10 15 25 | 57 45 40 39 | 51 41 37 35 | 47 38 34 32 | 43 34 31 29 | 39 31 28 26 | 35 27 25 24 | 32 26 23 22 |

Таблица 24 - Поправочные коэффициенты на мощность при фрезеровании

конструкционных сталей твердосплавными фрезами

| Группа стали | Углеродистая |  |  |  |  | Хромистая |  |  |  |  |  | Легированная |  |  |  |  |  | Инструмен-тальная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КN1 | 1.0 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |
| Твердость стали НВ | 156 |  | 173 |  |  |  | 207 |  |  | 229 |  |  |  | 265 |  |  | 285 |  |  |  |  | 321 |
| КN2 | 0.9 |  | 0.95 |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.2 |
| Состояние поверхности | С коркой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без корки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КN3 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка т/с | ТТ7К12 |  |  | Т5К10 |  |  |  |  | Т14К8 |  |  | Т15К6 |  |  |  | Т30К4 |  |  |  |  | ВК8 |  |
| КN4 | 0.45 |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |
| Тип фрезы | Прорезная |  |  |  | Торцевая |  |  |  |  | Концевая |  |  |  |  | Угловая |  |  |  |  | Дисковая |  |  |
| КN5 | 0.15 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
| ϕ° | 90 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| КN6 | 0.9 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Период стойкости Т, мин | 45 | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 240 |  |  | 300 |  |  | 420 |
| КN7 | 1.45 | 1.36 |  |  | 1.18 |  |  | 1.0 |  | 0.9 |  |  | 0.85 |  |  | 0.75 |  |  | 0.72 |  |  | 0.65 |
| Число зубьев Z | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 52 |  |
| КN8 | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.0 |  |  | 2.0 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 5.2 |  |

Таблица 25 - Мощность резания NT (кВт) при фрезеровании

жаропрочных и коррозионно-стойких сталей твердосплавными

фрезами

| Глубина резания t, мм | Подача на зуб Sz, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| 3.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
| 5.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.6 |
| 8.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.8 |
| 12.0 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 9.1 | 10.3 |
| 15.0 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 12.5 |
| 20.0 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.8 | 12.0 | 13.0 | 14.5 | 16.8 |

Приложения

Паспортные данные фрезерных станков

Горизонтально-фрезерный станок 6Д82Ш

Размеры рабочей поверхности стола B x L, мм…………………… 320x1250

Мощность двигателя N,  кВт…………………………………………    5.5

КПД станка η …………………………………………………………     0.85

Частота вращения шпинделя  nшп, об/мин…………………………………..

20; 31.5; 50; 80; 125; 200; 315; 500; 800; 1250; 2000

Продольная и поперечная минутная подача Sмин , мм/мин………………..

25; 31.5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250

Вертикальная подача равна 1/3 от продольной подачи.

Горизонтально-фрезерный станок 6Т83Г

Размеры рабочей поверхности стола B x L, мм……………………..  400х1600

Мощность двигателя Nд, кВт…………………………………………   11

КПД станка η …………………………………………………………    0.8

Частота вращения шпинделя nпасп, об/мин…………………………..

31.5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000;1250; 1600

Минутная подача Sмин, мм/мин……………………………….см. станок мод. 6Д82Ш

Вертикально-фрезерный станок 6Т13

Размеры рабочей поверхности стола  B x L, мм……………………… 400x1600

Мощность двигателя  Nд, кВт………………………………………….. 11

КПД станка η ……………………………………………………………  0.85

Частота вращения шпинделя nпасп, об/мин…………….  см. станок мод. 6Т83Г

Минутная подача Sмин, мм/мин………………………….см. станок мод. 6Д82Ш

Вертикально-фрезерный станок 65А80Ф13

Размеры рабочей поверхности стола  B x L, мм……………………… 800x2000

Мощность двигателя Nд, кВт

КПД станка η = 0.8;

Частота вращения шпинделя nпасп, об/мин:

5; 8; 12.5; 20; 31.5; 50; 80; 125; 200; 315; 500; 800; 1250; 2000.

Минутная подача Sмин, мм/мин: 3 ... 10000.

Варианты заданий

а) концевой фрезой

| № п/п | Данные о заготовке |  |  |  | Размеры детали |  |  | IT | Шероховатость Ra, мкм Ra, Мкм | Жесткость системы ЗИПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Вид | σВ МПА | НВ | t, мм | В, мм | L, мм |  |  |  |
| 1 | У8 | Литье | 900 | 285 | 22 | 20 | 100 | 8 | 1,6 | Повышенная |
| 2 |  |  |  |  | 20 | 32 |  | 9 | 3,2 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | Нормальная |
| 4 | 03X15 Н24В4ТР |  | 750 | 230 | 25 | 30 |  | 10 | 6,3 |  |
| 5 |  | Штамповка |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 8 | 1,6 | Пониженная |
| 7 | 40Х |  | 700 | 250 |  |  | 150 |  |  |  |
| 8 10 |  |  |  |  | 28 | 16 |  | 9 | 3,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 9 |  | Прокат |  |  |  |  |  |  |  | Повышенная |
| 10 | 3X13 |  | 750 | 225 | 30 | 20 |  | 10 | 6,3 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 20 | 30 |  | 8 | 1,6 | Нормальная |
| 13 СЧЗО | СЧ30 | Литье | 300 | 230 |  |  | 200 |  |  |  |
| 14 15 |  |  |  |  | 15 | 16 |  | 9 | 3.2 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | Пониженная |
| 16 | 12ХН3А |  | 850 | 260 | 20 | 32 |  | 10 | 6,3 |  |
| 17 |  | Штамповка |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 22 | 20 |  | 8 | 1,6 | Повышенная |

Номер варианта принять как в задании 1

Рекомендации по выполнению задания

1) изучить представленный теоретический материал;

2) выбрать вариант задания;

3) выполнить расчет режимов резания

4) результаты занести в бланк задания.

# Бланк выполнения задания 8

Исходные данные:

Расчет режимов резания: