# Практическое задание 1

Тема 1. Резание металлов

Тема 2. Геометрия различных видов режущего инструмента

Задание

1. Изучить теоретический материал.

2. Выполнить задание согласно варианту.

Цель  работы: изучить виды токарных резцов, их элементы и геометрию; научиться выполнять чертежи токарных резцов; определять область применения токарных резцов.

Теоретический материал.

Основным видом режущего инструмента, применяемого при токарной обработке, является резец  (рис. 1), состоящий из стержня, с помощью которого он закрепляется в резцедержателе на суппорте станка, головки, несущей режущую часть.  На режущей части выделяют 6 элементов (поверхностей, линий, точек); кроме того, геометрия резца характеризуется рядом углов.

Рис. 1.  Части и элементы резца

По передней поверхности  5  сходит стружка, которая отделяется от заготовки с помощью главной режущей кромки  6,  образуемой передней поверхностью и главной задней поверхностью  1.  Пересечение передней поверхности  5  и вспомогательной задней поверхности 2  образует вспомогательную режущую кромку  4.  Пересечение кромок образует вершину резца  3,  которая может быть острой или закруглённой.

Для определения углов вводят координатные плоскости, которых у токарных резцов четыре:  основная, плоскость резания, главная и вспомогательная секущие плоскости.

Основная плоскость – это плоскость, параллельная направлениям продольной и поперечной подач (рис. 2).

Плоскость резания  проходит через режущую кромку  2  и является касательной к поверхности резания.

Рис. 2  Координатные плоскости резца

Главная и вспомогательная секущие плоскости – есть плоскости, проведённые перпендикулярно к проекциям главной и вспомогательной режущих кромок на основную плоскость (рис.  3).

Основные углы, определяющие геометрию токарного резца:  главный и вспомогательный задние углы  α  и  α1,  угол заострения  β,  передний угол  γ,  угол резания  δ,  главный и вспомогательный углы в плане  φ  и  φ1.

Главный задний угол  α  - есть угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью резания.  Увеличение главного заднего угла приводит к уменьшению трения между резцом и обрабатываемой заготовкой и, следовательно, снижает износ инструмента.

Однако, при этом снижается прочность режущей кромки. Поэтому задний угол выполняют в пределах      6 … 120 . Увеличение заднего угла на несколько градусов в ряде случаев позволяет увеличить стойкость резца.

Угол заострения  β   -  есть угол между передней и главной задней поверхностями резца.  Он определяет остроту клина, врезающегося в материал заготовки.  С уменьшением угла заострения облегчается процесс резания,  однако вследствие хрупкости инструментального материала этот угол достаточно велик.

Передний угол  γ  -  есть угол между передней поверхностью резца и плоскостью, проведённой через главную режущую кромку перпендикулярно плоскости резания.  Увеличение переднего угла уменьшает работу, затрачиваемую на отделение стружки, улучшает чистоту поверхности, но ухудшает теплоотвод и прочность режущей кромки.

Рис.  3.  Углы резца в статике и сечение срезаемого слоя:

1 – след основной плоскости;  2 – след плоскости резания;  3 – след главной секущей плоскости;  4 – след вспомогательной секущей плоскости

Угол  γ  считается положительным, если угол   δ < 900, и отрицательным, если  угол   δ  > 900.

Последний используется при обработке твёрдых или хрупких материалов или при наличии периодических ударов.  Обычно угол  γ =  8 … 200  или               -5 …-100 .

Угол резания  δ  -  есть угол между передней поверхностью резца и плоскостью резания.

Четыре главных угла связаны зависимостями:

а+ β+γ= 900;

δ= а+ β = 900 – γ.

Главный угол в плане  φ  измеряется между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением продольной подачи. Он определяет соотношение между радиальной и осевой составляющими усилия резания.  Если  φ = 900 ,  радиальная составляющая усилие резания, вызывающая изгиб заготовки, минимальна.  В этом случае можно обрабатывать тонкие, нежёсткие заготовки.  Если  φ  уменьшается до             10 … 150 ,  становится меньше шероховатость обработанной поверхности и износ инструмента, но растёт нагрузка на деталь, вызывающая её вибрацию.

Для измерения углов резца используется универсальный угломер            (рис.  4),  который состоит из основания в виде массивной плиты; стойки, кронштейна и шкал.  Для измерения углов резец кладут на плиту прибора.  Шкалу  5  поворачивают таким образом, чтобы её плоскость совместилась с главной секущей плоскостью в заданной точке главной режущей кромки.  Закрепляют кронштейн и, поворачивая линейку, измеряют углы  а   и   γ.

Рис.  4.  Универсальный угломер:

1 – основание;  2 – стойка;  3 – фиксатор;  4 – кронштейн;  5 – шкала для измерения углов  а  и   γ;  6 – шкала для измерения угла  λ;  7 – шкала для измерения углов в плане;  8 – поворотная пластина;  9 – планка;  10 – резец.

Для измерения угла  φ   резец прижимают боковой поверхностью к планке и, передвигая её вместе с резцом, добиваются прилегания главной режущей кромки к линейке шкалы  7.

Многообразие работ, выполняемых на токарных станках, требует применения различных по конструкции и назначению резцов.

Токарные резцы классифицируются по следующим признакам:

по направлению подачи – правые и левые;  последние используют при  обработке ступенчатых валов, торцевых поверхностей, обращённых к шпинделю станка;

по форме головки – прямые, отогнутые и оттянутые (режущая часть тоньше стержня);

по характеру выполняемых операций – черновые и чистовые;

по назначению – проходные, подрезные, отрезные, расточные, резьбовые и фасонные;

по конструкции – цельные (головка и тело резца выполнены из одного материала); с приваренной встык головкой;  с припаянной пластинкой (например, из твёрдого сплава);  с механическим креплением режущих пластинок (из твёрдых сплавов или минералокерамики);

по материалу режущей части – углеродистые, быстрорежущие, твёрдосплавные, минералокерамические, алмазные и из сверхтвёрдых материалов).

На рис.  5  показаны основные типы резцов и операции, выполняемые на токарно – винторезных станках:  а – обработка наружных цилиндрических поверхностей;  б – растачивание внутренних поверхностей;  в -  обработка торцевых поверхностей;  г  -  нарезание канавок на цилиндрической и торцевой поверхностях;  д -  отрезание заготовки;  е  -  обработка фасонной поверхности;   ж  -  нарезание наружной и внутренней резьбы

Основные инструментальные материал, используемые в резцах

Углеродистые инструментальные стали  У8,  У10,  У10А,  У11А,  У12А  содержат  0.7 …1.3 %  углерода.  После термообработки имеют твёрдость

60 …62 НRC.  Хорошо затачиваются.  Имеют ограниченное применение, так как допустимая скорость резания составляет  15 … 18 м/мин в связи с низкой теплостойкостью (200 … 2500 С). Применяются для ручного инструмента или небольших резцов.

Легированные инструментальные стали   6ХС,  9ХС,  9ХВГ,  ХВГ,  ХГ    и другие,  содержат  0.6 … 1.0 %  хрома, кремния, марганца и вольфрама.  После термообработки имеют твёрдость  62 … 64 HRC  и теплостойкость  250 …3000 С.

Быстрорежущие стали  Р6М5,  Р9Ф5  содержат  6 … 18 %  вольфрама, благодаря чему их теплостойкость составляет  600 … 6300 С. Твёрдость после закалки  60 … 64 RC.  Являются распространёнными материалами  для изготовления цельных резцов различного назначения.

Наиболее распространены твёрдые сплавы  трёх групп:

вольфрамокобальтовые (ВК3,  ВК8,  ВК10М),

титановольфрамовые  (Т5К10,  Т15К6,  Т30К4)  и

титанотанталовольфрамовые  (ТТ7К12,  ТТ8К10).

Основные инструментальные материал, используемые в резцах

Углеродистые инструментальные стали  У8,  У10,  У10А,  У11А,  У12А  содержат  0.7 …1.3 %  углерода.  После термообработки имеют твёрдость

60 …62 HRC.  Хорошо затачиваются.  Имеют ограниченное применение, так как допустимая скорость резания составляет  15 … 18 м/мин в связи с низкой теплостойкостью (200 … 2500 С). Применяются для ручного инструмента или небольших резцов.

Рис.  5.  Типы токарных резцов:

1, 8 – левые проходной и торцевой;  2. 4 – правые проходные;  3 – левый проходной отогнутый;  5. 6 – расточные;  7 -  торцевой правый;  9, 10 – прорезные;  11, 12 – отрезные;  13, 14 -  круглый и призматический фасонные;  15, 16 – резьбовые

Основные инструментальные материал, используемые в резцах

Углеродистые инструментальные стали  У8,  У10,  У10А,  У11А,  У12А  содержат  0.7 …1.3 %  углерода.  После термообработки имеют твёрдость

60 …62 HRC.  Хорошо затачиваются.  Имеют ограниченное применение, так как допустимая скорость резания составляет  15 … 18 м/мин в связи с низкой теплостойкостью (200 … 2500 С). Применяются для ручного инструмента или небольших резцов.

Легированные инструментальные стали   6ХС,  9ХС,  9ХВГ,  ХВГ,  ХГ    и другие,  содержат  0.6 … 1.0 %  хрома, кремния, марганца и вольфрама.  После термообработки имеют твёрдость  62 … 64 HRC  и теплостойкость  250 …3000 С.

Быстрорежущие стали   Р6М5,  Р9Ф5  содержат  6 … 18 %  вольфрама, благодаря чему их теплостойкость составляет  600 … 6300 С. Твёрдость после закалки  60 … 64 HRC.  Являются распространёнными материалами  для изготовления цельных резцов различного назначения.

Наиболее распространены твёрдые сплавы  трёх групп:

вольфрамокобальтовые (ВК3,  ВК8,  ВК10М),

титановольфрамовые  (Т5К10,  Т15К6,  Т30К4)  и

титанотанталовольфрамовые  (ТТ7К12,  ТТ8К10).

Их основу составляют карбиды вольфрама, титана и тантала, в качестве связки используется кобальт. Они обладают высокой твёрдостью                    86 … 90 НRA  и теплостойкостью  800 … 10000 С,  что позволяет вести обработку заготовок со скоростью до  800 м/ мин.  Твёрдые сплавы выпускаются в виде пластинок, которые крепятся механически или припаиваются к головке резца или к корпусу  другого инструмента.

В связи с высокой стоимостью вольфрама, тантала и кобальта, предпринимаются попытки создания твёрдых сплавов без этих элементов. В частности, находят применение твёрдые сплавы  ТМ-1,  ТМ-3,  ТМ-20  и другие, имеющие состав:  65 … 90 %  карбидов титана и ниобия,  5 … 20 %  никеля и  5 … 15 %  молибдена.  Однако, вследствие высокой хрупкости, эти сплавы применяют только при выполнении чистовых операций с небольшой глубиной резания.

Минералокерамика, благодаря практически неограниченным сырьевым ресурсам, имеет низкую стоимость, обеспечивает повышение производительности труда и высокое качество обработки. Она применяется в виде сменных многогранных пластин, прикрепляемых к металлообрабатывающему инструменту, и делится на несколько групп: оксидная, или белая керамика  (марки  ЦМ-332  и  Во-13),  состоящая на       99 %   из оксида алюминия  Al2O3  и легирующих добавок  (MgO, ZrO2  и др.); оксидно- карбидная, или чёрная, керамика  (марки  ВОК-60,  ВОК-63,  В-3),  состоящая из  Al2O3  (не менее  60 %),  TiC  (до  40 %)  и других добавок;  керамика на основе нитрида кремния  Si3N4  с легированием  оксидами натрия, циркония, алюминия и другими элементами (силинит-Р).

Пластины из керамики получают методом спекания при температурах   1600 … 18000 С.  Минералокерамика  имеет твёрдость  90 … 94 HRA  и теплостойкость до  12000 С; применяется при изготовлении инструментов, которые должны обеспечивать высокую размерную точность заготовок. Вследствие сравнительно низкой прочности и большой хрупкости используется для обработки твёрдых материалов на больших скоростях резания при условии безударных нагрузок.

Варианты заданий

| № варианта | Инструмент |  |  |  | Заготовка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Угол |  |  |  |  |
|  |  | α | γ | φ | Материал и его свойства | Характер и условия обработки |
| 1 | Углеродистые инструментальные стали типа У10, У10А | 15 | 30 | 45 |  |  |
| 2 |  | 15 | 25 | 90 | То же | Чистовая для нежёстких деталей небольшого размера |
| 3 | Быстрорежущие стали типа Р6М5, Р6М5К5 | 10 | 25 | 45 | Медь, бронза и другие цветные сплавы | Получистовая и чистовая при непрерывном резании на больших скоростях |
| 4 |  | 8 | 18 | 45…60 | Прокат углеродистой и легированной сталей, стальное литьё |  |
| 5 |  | 8…12 | 25…30 | 45 | Чугун серый и ковкий |  |
| 6 |  | 8…12 | 12…20 | 45 | Стальное и чугунное литьё | Черновая прерывистых поверхностей или литья с коркой |
| 7 | Твёрдые сплавы типа ВК2, ВК3, ВК8 | 6…10 | 0…5 | 45 | Стальное и чугунное литьё, стальные поковки | Черновая поковок, литья по корке и окалине при равномерном сечении среза |
| 8 | Твёрдые сплавы типа ВК2, ВК3, ВК8 | 8…12 | 12…15 | 45 | Цветные металлы и их сплавы, неметаллические материалы | Чистовая и получистовая при непрерывном резании |
| 9 | Твёрдые сплавы типа Т5К10, Т15К6 | 12 | 8…12 | 45 | Углеродистые и легированные труднообрабатываемые стали | Непрерывная чистовая и получистовая наружных поверхностей |

| 10 |  | 6…10 | 0…15 | 45 | Чугун серый и ковкий | Черновая при переменной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Твёрдые сплавы Т30К4, Т60К6 | 12 | 0…10 | 60 | Углеродистые, специальные легированные стали; закалённые стали | Тонкое (алмазное) точение |
| 12 | Твёрдые сплавы ТТ7К12, ТТ7К15 | 8…12 | -5…-10 | 45 | Углеродистая и легированная стали | Черновая без ударов |
| 13 | Эльбор (композит 01) Белбор (композит 02) | - | - | - | Закалённые легированные стали (55…70 HRC) и чугуны (500…600 НВ), твёрдые сплавы группы ВК | Непрерывная тонкая и чистовая, t=0.1…0.3, но не более 0.8…1.0мм |
| 14 | Алмаз АРВ АРК | - | - | - | Алюминиевые сплавы, латунь, стеклопластик, пластмассы, керамика, твёрдые сплавы | Тонкая, чистовая, получистовая, t=0.1…0.5мм (пластмассы t=2мм) |
| 15 | Углеродистые инструментальные стали типа У10, У10А | 15 | 30 | 45 |  |  |
| 16 |  | 15 | 25 | 90 | То же | Чистовая для нежёстких деталей небольшого размера |
| 17 | Быстрорежущие стали типа Р6М5, Р6М5К5 | 10 | 25 | 45 | Медь, бронза и другие цветные сплавы | Получистовая и чистовая при непрерывном резании на больших скоростях |
| 18 |  | 8 | 18 | 45…60 | Прокат углеродистой и легированной сталей, стальное литьё |  |
| 19 |  | 8…12 | 25…30 | 45 | Чугун серый и ковкий |  |
| 20 |  | 8…12 | 12…20 | 45 | Стальное и чугунное литьё | Черновая прерывистых поверхностей или литья с коркой |
| 21 | Твёрдые сплавы типа ВК2, ВК3, ВК8 | 6…10 | 0…5 | 45 | Стальное и чугунное литьё, стальные поковки | Черновая поковок, литья по корке и окалине при равномерном сечении среза |
| 22 | Твёрдые сплавы типа ВК2, ВК3, ВК8 | 8…12 | 12…15 | 45 | Цветные металлы и их сплавы, неметаллические материалы | Чистовая и получистовая при непрерывном резании |
| 23 | Твёрдые сплавы типа Т5К10, Т15К6 | 12 | 8…12 | 45 | Углеродистые и легированные труднообрабатываемые стали | Непрерывная чистовая и получистовая наружных поверхностей |
| 24 | Углеродистые инструментальные стали типа У10, У10А | 15 | 30 | 45 |  |  |
| 25 |  | 15 | 25 | 90 | То же | Чистовая для нежёстких деталей небольшого размера |
| 26 | Быстрорежущие стали типа Р6М5, Р6М5К5 | 10 | 25 | 45 | Медь, бронза и другие цветные сплавы | Получистовая и чистовая при непрерывном резании на больших скоростях |
| 27 |  | 8 | 18 | 45…60 | Прокат углеродистой и легированной сталей, стальное литьё |  |
| 28 |  | 8…12 | 25…30 | 45 | Чугун серый и ковкий |  |
| 29 |  | 8…12 | 12…20 | 45 | Стальное и чугунное литьё | Черновая прерывистых поверхностей или литья с коркой |
| 30 | Твёрдые сплавы типа ВК2, ВК3, ВК8 | 6…10 | 0…5 | 45 | Стальное и чугунное литьё, стальные поковки | Черновая поковок, литья по корке и окалине при равномерном сечении среза |

Номер варианта состоит из двух цифр: первая цифра соответствует начальной букве вашей фамилии, вторая – начальной букве имени.

| Первая цифра | Начальная буква фамилии | Вторая цифра | Начальная буква имени |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | А, Л, Х | 1 | Э, Ю, Щ, В |
| 1 | Б, М, Ц, К | 2 | Д, П, К, Н |
| 2 | В, Н, Ч, Ф | 3 | Б, М, Ц, Ч |
| 0 | Г, О, Ш | 4 | Ж, С, Ф |
| 1 | Д, П, Щ | 5 | З, Т, Я |
| 2 | Е, Ё, Р, Э | 6 | И, Й, У |
| 0 | Ж, С, Ю | 7 | Е, Ё, Р |
| 1 | З, Т, Я | 8 | А, Л, Х |
| 2 | И, Й, У | 9 | Г, О, Ш |

Например, Леонтьев Юрий: Л – 0, Ю – 1. Соответственно, ваш вариант № 01.

Рекомендации по выполнению задания

1) изучить представленный теоретический материал;

2) выбрать вариант задания;

3) выполнить чертеж инструмента, по параметрам из задания

4) результаты занести в бланк задания.

# Бланк выполнения задания 1

Исходные данные:

Чертеж резца: